2017年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题 （B卷）

********************************************************************************************

招生专业与代码：生物医学工程  007770

考试科目名称及代码： 高分子化学与物理   816

考生注意：所有答案必须写在答题纸（卷）上，写在本试题上一律不给分。

单项选择题（ 共20小题，每小题2分，共40分，将正确选项的字母填入括号内 ） 1. 室温下不可被溶解的聚合物是（ ）。 A. 聚乙烯 B. 聚丙烯 C. 聚酰胺 D. 硫化橡胶 2. 下列聚合物分子链柔顺性最差的是（ ）。 A. 硅橡胶 B. 聚异戊二烯 C. 聚对苯二甲酸乙二醇酯 D. 聚丙烯 3.以下结构式中表示PPTA的是（ ）。 A. B. C. D. 4.下列聚合物中，属于热塑性树脂的是 ( )。 A. 聚碳酸酯 B. 天然橡胶 C. 醇酸树脂 D.硫化硅橡胶 5. 下列聚合反应中，大部分（ ）属于连锁聚合机理。 A. 开环聚合 B. 缩聚 C. 聚加成 D. 加成缩合 6. 下列聚合物哪种玻璃化温度最高 （ ）。 A. 聚氯乙烯 B. 聚氟乙烯 C. 聚偏二氯乙烯 D. 聚异丁烯 7. 对相同分子量聚合物而言，分子量分布越宽，则熔体粘度（ ） A．增大 B．降低 C．相等 D．不变 8. 自由基共聚合一般情况下最大可能得到（ ）共聚物。 A. 无规共聚物 B. 嵌段共聚物 C. 接技共聚物 D. 交替共聚物 醇酸树脂由邻苯二甲酸酐和甘油缩聚而成，属（ ）官能度体系。 A. 1-2 B. 2-2 C. 2-3 D 3-3 当高分子材料受到外力作用时，分子链内部键长和键角发生变化，称为 （ ）。 A. 普弹形变 B. 高弹形变 C. 粘性流动 D. 蠕变 下列单体中，阳离子聚合活性最高的是（ ）。 A. 异丁烯 B. 氯乙烯 C. 苯乙烯 D. 丙烯腈 下列哪种聚合物材料属于强而脆（ ） B. C. D. 在乙烯基类单体的主要聚合方法中，聚合热去除最困难的是（ ）。 A. 本体聚合 B. 溶液聚合 C. 悬浮聚合 D. 乳液聚合 高分子在下列哪种溶剂中第二维利系数A2的值为0 （ ）。 A. 良溶剂 B. 不良溶剂 C. θ溶剂 D. 任何情况均不为0 下列引发剂中，常用于光引发体系的是（ ）。 A. 安息香乙醚 B. 过氧化二苯甲酰 C. 过硫酸铵 D. 萘酸亚铜 应力－应变曲线的斜率，反映材料的（ ）。 A. 伸长率 B. 弹性模量 C. 拉伸断裂韧性 D. 断裂强度 下列自由基中，（ ）属于稳定自由基。 A. Br3C· B. C6H5· C. R·CHCOR D. CH2=CHCH2· 下列聚合物中刚性最弱的是 ( )。 A. 聚二甲基硅氧烷 B. 聚丙烯腈 C. 聚苯乙烯 D. 聚对苯二甲酸乙二醇酯 下列情况最符合理想共聚条件的是（ ）。 A. r1r2=1 B. r1=r2=0 C. r1=1，r2=,1 D. r1r2<1 下列条件中，不会使阴离子聚合发生终止的是（ ）。 A. 试剂和器皿中的微量杂质 B. 氧、水、二氧化碳等含氧杂质 C. pKa值比单体小的化合物 D. 丁基锂引发体系中加入少量四氢呋喃 名词解释：（从中选6题解答，每小题5分，共30分） 构型 2乳液聚合 3. 玻璃化转变 4. 重均分子量 5. 自由基 6.冲击强度 7.应变 三、简答题：（从中选4题解答，每题15分，共60分） 请举一例简述溶液聚合基本过程，并列举出影响聚合速率的因素。 医用聚乳酸手术缝线在接触空气后，放置一段时间外观上没有任何变化，但强度衰减大，试解释这种现象发生的原因。 请描绘聚丙烯树脂的模量-温度关系曲线示意图，并解释绘制示意图的依据。 4. 把合成高分子按适当方法分类，并在每类中写出一种高分子的名称或结构式。 5.请解释退火处理为什么能显著提高塑料制品的热变形温度？ 四、论述题（选1题解答，共20分） 1.请举出一种生活中常见的热固性塑料，详述该材料的制备方法、性能特点和主要用途。 2.请写出一种医用功能高分子的结构，并简述其性能及如何应用于生物医学领域。

考试科目：高分子化学与物理                                  共  3 页，第 3 页